Ассортимент стандартных

биметаллических листов ООО «Стил Ворк Ру»

| Типоразмер, мм. | Масса листа, кг. |
| --- | --- |
| 5+3 | 261 |
| 5+5 | 318 |
| 6+3 | 296 |
| 6+4 | 324 |
| 6+5 | 353 |
| 8+4 | 394 |
| 8+5 | 423 |
| 8+8 | 507 |
| 8+10 | 564 |
| 10+5 | 493 |
| 10+8 | 577 |
| 10+10 | 634 |
| 12+5 | 563 |
| 12+10 | 704 |
| 12+12 | 761 |
| 12+17 | 902 |
| 15+5 | 669 |
| 15+10 | 810 |
| 15+16 | 980 |

Первая цифра типоразмера указывает толщину листа заготовки из низкоуглеродистой стали Ст.3 по ГОСТ 380-94, а вторая – толщину наплавленного слоя без учета глубины проплавления. Глубина проплавления в зависимости от типоразмера составляет 2 - 3 мм.

Размер листа заготовки – 1500 х 3000 мм

Размер наплавленной поверхности (не менее) – 1300 х 2800 мм.

Стандартный химический состав наплавленного слоя –

C 4,0 - 5,2 %; Cr 27,0 - 35,0 %; Mo 0,6 – 1,6 %.

Твердость наплавленного слоя 58 – 62 HRC, твердость карбидов - до 1400 HRV.

Характеристики наплавленного слоя могут иметь другие параметры твердости и износостойкости, в зависимости от поставленного Заказчиком технического задания.